Ультрафиолетовые стираемые краски

Для печати стираемой краски на купонах прямой почтовой рассылки, лотерейных билетах рекламных материалах.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Краски для стирания — это печатные краски с высокой непрозрачностью, используемые для сокрытия основной информации. Эти продукты представляют собой УФ-отверждаемые краски для трафаретной печати, формула которых обеспечивает чистое и легкое удаление ногтем или монетой. Эти продукты обеспечивают превосходную непрозрачность, полностью закрывая напечатанную информацию.

Они используются для печати мгновенных лотерейных билетов, коммерческих игр (например, во вкладышах журналов) и прямой почтовой рассылки в развлекательных и рекламных целях.

Их можно наносить несколькими слоями или одним толстым слоем поверх прозрачного антиадгезионного покрытия. Мы рекомендуем разделительный слой УФ-лака, такой как наш лак ST477, чтобы избежать впитывания стираемых красок в подложку.

Двухкомпонентые краски

- УФ-лак H6002 +13% серебра 16S

Непрозрачная краска,

плоский трафарет

Монокомпонентые краски

- УФ-лак H4476

Непрозрачный,

Ротационный трафарет

- серебро HGM4451

Непрозрачное

- золото UV U40800

Средняя  прозрачность

Ультрафиолетовые краски долговечны и эластичны. Но на эти свойства могут сильно влиять условия печати, такие как толщина красочного слоя, скорость печати и эффективность УФ-ламп.

СЕТКИ

В зависимости от желаемого слоя краски рекомендуются полиэфирные сетки из моноволокна от 120 до 77 нитей/см (305-195 нитей/дюйм).

СУШКА/ОТВЕРЖДЕНИЕ

Красочный слой должен быть мягким, но устойчивым к истиранию. Все стираемые краски можно отверждать с помощью ртутной лампы среднего давления мощностью не менее 160 Вт/см. Оптимальный выход энергии 250-300 МДж/см2.

ОЧИСТКА

Растворитель Н, ЭКО Н, Растворитель 93801

РАЗБАВЛЕНИЕ

Разбавитель ST178 (макс. 10 %)

ХРАНЕНИЕ

- Двухкомпонентная система НЕ ХРАНИТСЯ.

- Для монокомпонентных систем мы гарантируем химическую стабильность 6 месяцев в оригинальной невскрытой упаковке.

- В случае оседания; продукт можно использовать после тщательного перемешивания. Однако в случае химической нестабильности продукт определенно непригоден к использованию.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Подавляющее большинство печатных красок и сопутствующих продуктов, разработанных Encres DUBUIT, не содержат веществ, вызывающих особый контроль (SVHC)  (по состоянию на 25 июня 2020 г.) в концентрациях, превышающих 0,1% по массе. Наша продукция соответствует требованиям Директив 2011/65/ЕС (RoHS 2), 2015/863/ЕС (RoHS 3) и 94/62/EC (уровни концентрации тяжелых металлов, присутствующих в упаковке). Для получения дополнительной информации о соблюдении нормативных требований см. наш документ по экологичности, который можно получить по запросу.

Encres DUBUIT гарантирует качество своей продукции. Однако мы не можем гарантировать окончательный результат, поскольку не контролируем отдельные рабочие процедуры. Наша ответственность ограничивается исключительно заменой краски или лака. Качество подложки для печати может быть разным, как и краска с надпечаткой; поэтому приведенная выше информация предоставляется добросовестно на основе нашего уровня техники и предыдущего опыта. Это заявление также относится к нашей технической помощи. При использовании наших красок и лаков на новом носителе или при изменении рабочих процедур мы настоятельно рекомендуем сначала протестировать полномасштабное производство, чтобы убедиться в совместимости. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Общими условиями продаж.

1/1 12.02.2022